| № | Марка / название | Процент ввода | Описание действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВ6174РЕ антиблок | 1.5% | Модифицирует поверхность пленки, создает на ее поверхности микронеровности, что обеспечивает образование воздушной прослойки между слоями, и те не прилипают друг к другу. |
| 2 | ST0249PE антистатик | 1.5% | Создает на поверхности пленки слой повышенной влажности, который обеспечивает быстрое отекание статического заряда. При этом на пленку не оседает пыль. Антистатики различаются по длительности действия. |
| 3 | А08513РЕ антиоксидант | 1.5% | Снижает термодеструкцию материала при экструзии. Любые полимеры в той или иной степени разлагаются не только от времени, но и при переработке от температуры. Антиоксидант стабилизирует полимер, препятствуя его термодеструкции. |
| 4 | CP1295PEW бумажный эффект | 30-50% | Придает пленке эффект бумаги, очень хороший эффект при изготовлении эксклюзивной продукции. |
| 5 | AF2308PE антифог | 10-15% | Используется при изготовлении парниковой пленки. Когда обычная пленка укрывает грядки, то от испарений растений на ее поверхности образуются капли воды, которые на солнце работают как линзы и выжигают листву. Антифог таким образом модифицирует поверхность пленки, что конденсат ложится на ней не в виде отдельных капель, а распределяется равномерным слоем, как туман, и эффект линз исчезает. |
| 6 | АР8531РЕ процессинг эйд | 0.5-1% | Процессинговая добавка, не смешивается с полимером, работает как смазка между полимером и деталями экструдера. Существенно улучшает процесс экструзии, снижает количество нагара и улучшает качество поверхности пленки. Очень помогает в переработке вторичного материала, улучшая его текучесть. Процессинги различаются по сферам применения: процессинговые добавки для экструзии не подходят для литья под давлением, так как при литье развивается очень сильное усилие сдвига, и полимер не дает добавке осесть на стенках экструдера, попросту сдирая ее. Поэтому в литье используется процессинги с силиконовыми маслами в качестве действующего агента. Представленные в нашем ассортименте процессинги содержат фторэластомер и используются только при плоскощелевой или выдувной экструзии. |
| 7 | АР0202РЕ процессинг эйд | 0.2-1% | Аналог продукта АР8531РЕ, но с удвоенным содержанием активного агента. Подходит для труб ПЭ, ПП и пленок из ПНД. |
| 8 | AP0170LD процессинг эйд | 0.2-0.5% | Процессинг для стрейч-пленок. Главная проблема производителей стрейч пленок - это сильное образование нагара на голове экструдера, а значит и частые остановки для чистки. Процессинг позволяет увеличить интервалы работы до чистки в шесть-восемь раз. |
| 9 | NU2735HP Осветлитель | 1.5-2% | Нуклеатор для ПП пленок и тонких лент. Работает при температуре 220-240 градусов. Принцип действия: полипропилен при кристаллизации образует слишком крупные сферолиты (связки молекул), в результате чего он становится мутным. Введение нуклеатора приводит к тому, что скорость кристаллизации ПП возрастает, и сферолиты не успевают вырасти до больших величин. В результате размер сферолитов равняется длине волны света и полипропилен выглядит прозрачным. |
| 10 | NU0796PS Осветлитель | 0.5-1% | Микротальк с дисперсностью талька 5-7 мкм. Используется как пенообразователь при экструзии вспененного бутадиеном полистирола - лотки для курицы, например. |
| 11 | 10416 и 9404В Модификатор ударопрочности | 3-6% | Модификатор ударной. прочности для 1111. Существенно повышает стойкость литьевых изделий из Ш1 к растрескиванию как ударному, так и на морозе. Работает в указанной дозировке, тогда как все остальные (конкурирующие) модификаторы работают только при 30%. |

| 12 | V6253HP УФ-стабилизатор | 1% | Данный продукт обеспечивает ультрафиолетовую защиту. Активное вещество, а также хорошее поглощение ультрафиолетовой радиации в диапазоне 300-400 нанометров в комбинации с поглотителем радикалов UV стабилизационного типа дают значительные преимущества при использовании данного продукта. УФ стабилизатор для ПП волокон (например, мешки и биг-бэги). Не подходит для пищевых продуктов, но не вреден при переработке и имеет очень сильную формулу, в результате его достаточно вводить 1% там, где обычного УФ надо 1.5%. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | SL6948PE Слип на олеамиде | 1-1,5% | Скользящая добавка на олеамиде. Есть два типа активных агентов для скользящих добавок. Олеамид мигрирует нд поверхность пленки очень быстро и придает ей скользящий эффект уже при намотке пленки в рулон с экструдера. Побочным действием может быть затруднение в нанесении печати. |
| 14 | В28562 Слип на эрукамиде | 1-1,5% | Скользящая добавка на эрукамиде. Эрукамид медленно мигрирует на поверхность - в течение 2-Зх дней. Позволяет наносить печать и придет пленке блеск и скользкость. |
| 15 | SB0897PE Комбинированная добавка слип+антиблок | 1-1,5% | Слип - это эрукамид, антиблок - кремниевая кислота. Для одновременного эффекта скользкости пленки и легкого открытия слоев. |
| 16 | CL1524PE Очиститель экструдера | 25-75% в соответствии с полимером и цветом | Данный компаунд содержит мягко абразивную, сильного действия очищающую добавку. Может использоваться как очищающий компаунд для выдувных машин и экструдеров, включая адаптер и голову экструдера. Использование данного компаунда сокращает время, требуемое для очистки машин. |
| 17 | FR 3554 РЕ антиперен | 3,5-22% в зависимости от желаемого стандарта DIN | Данный концентрат предназначен для придания самозатухающих свойств полиолефинам, особенно для РЕ-пленки. Концентрат содержит специальную противопригарную добавку. |
| 18 | AS 0104 РЕ антисплит | 2,0%-5,0%. | Данный продукт разработан для улучшения качества пленок, изготовляемых методом литья. Использование AS0104PE в полипропиленовых литьевых пленках уменьшает и даже устраняет эффект фибриллярности пленок. Данный продукт можно добавлять как во внутренний, так и во внешний слои пленки в зависимости от конкретного применения. |
| 19 | Ароматические добавки | 2,0%-5,0%. | Данный концентрат применяется для придания запаха к выпускаемому изделию. В зависимости от выбранной добавки изделие можно наделить ниже перечисленными ароматическими отдушками: корица, ваниль, лаванда, мята, клубника, лимон. |
| 20 | Вспенивающая добавка | В литье - 0.5-2%, в экструзию - 0.4-1.0%. | Данный продукт разработан специально для добавления в экструзию и литье термопластичных полимеров. Особенно рекомендован для экструзионной пены с поперечной (молекулярной) связью ПЭ. Результат использования - прекрасная структура пены. |